Техописание предфильтры противоаэрозольные UNIX обезличенное

- Фильтры предназначены для защиты органов дыхания человека от различных видов аэрозолей, находящихся в воздухе рабочей зоны. Фильтры представлены тремя типами:

- –P1 R – низкий класс эффективности;

- –P2 R – средний класс эффективности;

- –P3 R – высокий класс эффективности.

- Фильтры относятся к фильтрам многоразового использования (R) в соответствии с ГОСТ 12.4.246-2016 и EN 143:2000+А1:2006.

Технические характеристики:

| Наименование показателя | Класс фильтров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Р1 | Р2 | Р3 |
| 1. Внешний вид фильтров | Соответствие требованиям комплекта чертежей и контрольным образцам |  |  |
| 2. Начальное сопротивление фильтров постоянному потоку воздуха при объемном расходе 15 дм3/мин, Па (мм вод. ст.), не более: | 44,2 (4,5) | 54,0 (5,5) | 78,5 (8,0) |
| 3. Начальное сопротивление фильтров постоянному потоку воздуха при объемном расходе 47,5 дм3/мин, Па (мм вод. ст.), не более: | 206,0 (21,4) | 240,0 (24,5) | 412 (42,0) |
| 4. Проницаемость фильтров по парафиновому маслу и хлориду натрия при объемном расходе 47,5 дм3/мин, %, не более: | 20 | 6 | 0,05 |
| 5. Масса фильтров без упаковки, не более, г: | 4 | 4 | 4 |

- Применяются в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С

- Сохраняют работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.246-2016

- Температура хранения от - 50 до + 50°С

- Гарантийный срок хранения: 5,5 лет

- Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246-2016

- Имеют заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.