Фильтр противоаэрозольный UNIX 223 Р3 RD
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ГОСТ 12.4.246-2016
Назначение: противоаэрозольный фильтр в составе фильтрующего СИЗОД должен обеспечивать защиту от пыли, дыма, тумана и др. видов аэрозолей, а также, вредных органических паров (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединения бензола его гомологов и т.д.) при концентрации до 1 ПДК.
Состав: фильтр изготовлен из фильтрующего материала, натянутого на каркас. 
В каркас встроен элемент соединения с полумаской или полной маской в виде байонета. Форма фильтра трапециевидная. 
Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с панорамной маской и изолирующей полумаской.
Класс защиты по аэрозолям: 3 - высокой эффективности.
Цветовое обозначение фильтра: белый. 
Коэффициент проницаемости (проникания) тест-аэрозолей при объемном расходе 95 куб м в минуту, % не более:
- хлорид натрия = 0,05
- парафиновое масло = 0,05

Гарантийный срок хранения: не менее 5,5 лет. 
Срок годности и дата выпуска: должна быть нанесены на фильтр несмываемой краской. 
Фильтр многоразового применения, обязательная маркировка на фильтре – индекс «R»
Масса комплекта фильтров: не более 35 г
Упаковка: фильтры должны быть упакованы в полиэтиленовый пакет по 2 шт.
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